УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ
	Проводник
	Удельное сопротивление

	Алюминий
	0,028

	Бронза
	0,095 - 0,1

	Висмут
	1,2

	Вольфрам
	0,05

	Железо
	0,1

	Золото
	0,023

	Иридий
	0,0474

	Константан (сплав Ni-Cu + Mn)
	0,5

	Латунь
	0,025 - 0,108

	Магний
	0,045

	Манганин (сплав меди марганца и никеля - приборный)
	0,43 - 0,51

	Медь
	0,0175

	Молибден
	0,059

	Нейзильбер (сплав меди цинка и никеля)
	0,2

	Натрий
	0,047

	Никелин (сплав меди и никеля)
	0,42

	Никель
	0,087

	Нихром (сплав никеля хрома железы и марганца)
	1,05 - 1,4

	Олово
	0,12

	Платина
	0.107

	Ртуть
	0,94

	Свинец
	0,22

	Серебро
	0,015

	Сталь
	0,103 - 0,137

	Титан
	0,6

	Фехраль (Cr (12—15 %); Al (3,5—5,5 %); Si (1 %); Mn (0,7 %); + Fe)
	1,15 - 1,35

	Хромаль
	1,3 - 1,5

	Цинк
	0,054

	Чугун
	0,5-1,0



